# Строительные нормы и правила (СНиП)

# Нормативно-правовые требования на производство и приемку работ действующие на территории Российской Федерации. Сводная таблица параметров

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стяжка пола | | |
| Стяжка пола: отклонение толщины | 10% от проектной величины | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Стяжка под паркет, ламинат, линолеум | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 |
| Стяжка под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 |
| Стяжка пола под гидроизоляцию | 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 |
| Стяжка пола под иные поверхности | 6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, |
| Стяжка пола: отклонение по горизонтали | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 |
| **Примечание:** Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены. | | |
| Штукатурка простая | | |
| Штукатурка простая: отклонение от вертикали | 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка простая: отклонение от горизонтали | 3 мм на 1 м длинны (не более 15 мм на всю длинну) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка простая: колличество неровностей | 3 на 4 м.кв. | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка простая: глубина неровностей | 5 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка улучшенная | | |
| Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали | 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали | 2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длинну) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка улучшенная: колличество неровностей | 2 на 4 м.кв. | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка улучшенная: глубина неровностей | 3 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка высококачественная | | |
| Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали | 1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали | 1мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка высококачественная: неровности плавного очертания | 2 на 4 м.кв. при глубине не более 2 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Штукатурка высококачественная: влажность (кирпич, камень) | 8% | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине | 3 мм от проектных показателей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Облицовка керамической плиткой | | |
| Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия | 10% от проектного значения | СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 |
| Керамическая плитка: на просвет | 4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками | 1% | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Керамическая плитка: отклонение от горизонтали | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Керамическая плитка: ширина швов | 6 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более | 0,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 |
| Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали | 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4 мм) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали | 1,5 мм на 1 м длинны | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва | +/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| **Примечание:** Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Малярные работы | | |
| Малярные работы: толщина покрытия | не менее 25 мкм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.28 |
| Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания | 8% | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| **Примечание:** По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 | | |
| Оклеивание обоями | | |
| Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более | 0,5 мм (не видимы с расстояния 3 м) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 |
| Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания | 8% | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 |
| Расстояние между стыками обоев не должно превышать | 0.5 мм | СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 |
| **Примечание:** Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. При оклейке обоями требуется беспечить точную подгонку рисунка в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67 | | |
| Паркетные работы | | |
| Штучный паркет: площадь приклейки планки | Не менее 80 % | СНиП 3.04.01-87, п. 4.38 |
| Штучный паркет: отклонение от заданного уклона | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Штучный паркет: отклонение от плоскости | 2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками | 0,3 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| **Примечание:** При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двери и подоконники | | |
| Дверная коробка: вертикальное, горизонтальное отклонение | 1,5 мм на 1 м длинны, но не более 3 мм | ТР 105-00 |
| Дверь внутренняя: расстояние от пола | 5 мм | ТР 105-00 |
| Дверь в санузле: расстояние от пола | 12 мм | ТР 105-00 |
| Установка подоконника: уклон чистовой поверхности | 1% | ТР 105-00 |
| **Примечание:** При монтаже блоков между коробкой и стеной необходимо устраивать зазоры. Ширина зазоров должна устанавливаться с учетом возможности компенсации температурных деформаций и заполнения стыков теплоизоляционными и герметизирующими материалами. В соответствии со СНиП 3.03.01-87 п. 3.12. | | |